## Slide 1
Le blindage magnétique
- Les alliages magnétiques doux
- Les traitements thermiques
- Les conditions d’utilisation
- Le blindage
- Annexe

## Slide 2: Alliages magnétiques doux Propriétés magnétiques en champ statique
 = (H) non linéaire :
H doit être précisé
ex : 5 =  pour H = 5 mOe
m ( maximum)
Courbe de 1ère aimantation
Bs : induction à saturation
Br : induction rémanente
Bm : induction maximum « technique »
Hc : champ coercitif
Le cycle d’hystérésis, la perméabilité 
B
H
 =
perméabilité
i = permébilité initiale
(perméabilité en champ nul)
Déplacement des parois
Rotation des moments
Rotation des moments

## Slide 3: Alliages magnétiques usuels (hors aimants permanents)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0.1
1
10
100
1000
10000
100000
Champ statique appliqué (A/m)
Aimantation (T)
Fe-36%Ni
Fe-50%Ni
Fe-52%Co-8%V-4%Cr
(AFK584)
Fe-27%Co
(AFK1)
Fe-49%Co-5%V
(AFK524)
Fe-49%Co-2%V
(AFK502)
Fe-3%Si
Fe15Ni80Mo5
Mumétal
nanocristallins
Alliages Fe-Co
Semi hard CoFe alloys
permalloys

## Slide 4
Alliages magnétiques Leurs propriétés dépendent …
De leur composition chimique (, , , Bs) et leur propreté inclusionnaire
(également ajustée pour la découpabilité, la soudabilité, la tenue à la corrosion, etc.)
De leur texture de recristallistion
(via K : exemples = G.O / N.O alloys ex: FeNi50, FeSi, FeCo)
Des traitements thermiques
(restauration, recristallisation, affinage, K)
De l’épaisseur

De la température
(Tc, , K)
De la forme d’onde, de l’amplitude et de la fréquence du champ appliqué
()
Des contraintes mécaniques
()
 = perméabilité
 = résistivité électrique
K = anisotropies
Tc = température de Curie
= magnétostriction
Bs = aimantation à saturation

## Slide 5
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
H (mOe)
B (Gauss)
2h 700°C
2h 800°C
2h 900°C
4h 1150°C
Exemple : Fe-Ni50 , 0.5mm
Traitements thermiques

## Slide 6
Exemple : Mumétal , 0.2mm
Traitements thermiques
5z à 50 hz
Vitesse de refroidissement après 4h 1100°C (°C/h)
100
200
300
400
60 000
80 000
100 000
120 000
40 000
Fe-81Ni-6Mo
Fe-80Ni-5Mo
Fe-77Ni-4Mo-5Cu

## Slide 7
Exemple : FeCo50V2 , 400 Hz
Epaisseur
Aimantation
10000
0,25
0,75
1,25
1,75
2,25
10
100
1000
Champ appliqué (A/m)
Induction (T)
ép. 0,10mm
ép. 0,35mm
ép. 0,20mm

## Slide 8
H (mOe)
Exemple : FeNiCr
Température
0
1000
2000
3000
4000
5000
0
20
40
60
80
100
B (G)
N2 liquide
20°C
Courbe de première aimantation

## Slide 9
Exemple : FeNi80
Contraintes
8
10
12
14
4000
8000
12000
16000
Masse appliquée (grammes)
Hc (mOe)
Rondelles empilées
Masse

## Slide 10
Régions protégées
But :
- Protéger un volume contre les champs
magnétiques extérieurs
- Protéger l’extérieur contre les champs
émis par un dispositif
Blindage

## Slide 11
Région protégée
He
Champ magnétique
Matériau à haute perméabilité (ex : Mumétal)
He
Courants induits
(Loi de Faraday)
Champ dû aux courants induits
Hic
Matériau à haute conductivité électrique
(ex Cu, Al)
Blindage : deux mécanismes
Champ quasi-statique
« piégeage » du champ dans le matériau magnétique
Renvoi du flux par les courants induits
Champ rapidement variable
Détails

## Slide 12
Géométrie simple
Formules analytiques
Plan
Cylindre
Sphère
Etc.
Géométrie complexe
Calcul numérique
(éléments finis)
Notamment s’il y
a des trous, etc.
Blindage : calculs

## Slide 13
S
r




1
1

1



2
4


1
r
2






S = Hi/Ho ou SdB = 20.log (Hi/Ho )
Ho
Hi
Ho : champ extérieur
Hi : champ dans la région protégée
r = R2/R1
Facteur d’atténuation
r = 10000 , thickness = 1mm
S=Hi/Ho = 2.1*10-3
-53.55
r
S (dB)
Blindage : calcul analytique

S
épaisseur
S

## Slide 14
Champ magnétique dans le moniteur
Ex : moniteur d’ordinateur
Niveaux de champ
Maillage sur la moitié de la géométrie
Blindage : calcul numérique

## Slide 15
inverse du facteur d’atténuation
0
100
200
300
400
A
B
C
D
E
F
G
alliages
1/S = Ho / Hi
z
y
z
Boîte cubique : comparaison entre calcul et mesures
Maillage sur 1/4 de la géométrie
Calcul
Mesure
Blindage : calcul numérique

## Slide 16
I =400A DC
Blindage
Blindage : calcul numérique
Ex : tunnel ferroviaire
Très bas champs requis à l’extérieur
du tunnel s’il y a des magasins et des
dispositifs électroniques
(ordinateurs, sécurité, etc.)

## Slide 17
Blindage du tunnel : maillage 2D
2 feuille de 1mm de Mumétal
conducteurs
retour du courant

## Slide 18
Champ calculé
Blindage du tunnel : maillage 2D

## Slide 19
Thickness

5DC

maxDC

5DC

maxDC

5z

maxz

5z

maxz
Fe80%Ni
Mumétal
4h 1170°C
475000
495000
290000
370000
15000
23000
9000
11000
Fe-50%Ni
Supra50
4h 1150°C
140000
200000
57000
158000
3800
13000
2500
7000
Fe- 36%Ni
Supra36
4h 1150°C
10000
50000
8600
42000
6000
14000
3000
7000
0,5 mm
1mm
0,5 mm
1mm
Courant continu
Courant alternatif (300Hz)
Propriétés typiques
Supra 36
supra 50
Mumétal
Résistivité
électrique
(m.cm)
75
45
60
Blindage : annexe1