## Slide 1
<footer>
<date/time>
Rappels de magnétisme (1)
Le magnétisme ? un joli sujet de conversation... (Flaubert)
- Le champ magnétique est une densité tensorielle antisymétrique
du second ordre, deux fois contravariante... (Herpin)
Une bobine parcourue par un
courant crée un champ magnétique.
Ce champ est d'autant plus intense que
l'intensité du courant est élevée.
i
Lignes de flux
Boussole
V
V
t
Nord
Sud
Aimant tournant
V =
- a.(d/dt)
(Presque) réciproquement :
un flux magnétique variable
induit une f.e.m. aux bornes
d'une bobine.
Deux façons de voir les choses :

## Slide 2
<footer>
<date/time>
Un noyau magnétique doux
permet de concentrer les
lignes de flux.
Fer doux
Fe-Ni
Fe-Si
AFK 502
C'est cette unique propriété qui justifie l'utilisation des matériaux magnétiques doux.
(i.e. : qui s'aimantent facilement)
Ils sont mis à contribution dans la transformation :
- d'énergie mécanique en énergie électrique (dynamos, alternateurs)
- d'énergie électrique en énergie mécanique (moteurs, électro-aimants)
- d'énergie électrique en énergie électrique (transformateurs)
et, également, dans la protection contre les champs magnétiques (blindages),
ainsi que dans le contrôle des flux magnétiques.
Rappels de magnétisme (2)

## Slide 3
<footer>
<date/time>
Alternateur :
V
Nord
Sud
Aimant tournant
Moteur :
Aimant
Nord
Sud
i
Rappels de magnétisme (3)
V
t
V =
- a.(d/dt)
i
t

## Slide 4
<footer>
<date/time>
i
V
t
Transformateur à air
V =
- b.(d/dt)
Transformateur à noyau magnétique
t
i
V
i
V
Primaire
Secondaire
V =
- c.(d/dt)
Rappels de magnétisme (4)
V
i
V
i
Linéaire
Linéaire
Saturation
i
V
Primaire
Secondaire
b = f (géométrie, nb spires)
c = f (géométrie, nb spires, , Bs)
(aucune distorsion)
(distorsion)
(on verra plus loin…)

## Slide 5
<footer>
<date/time>
Champ
magnétique
H
H = 0
Blindage
Boite en matériau
magnétique doux
Relai / électro-aimant
i
Force
Bobine
Armature
Palette
Rappels de magnétisme (5)

## Slide 6
<footer>
<date/time>
Certains métaux (Fe, Co, Ni) et leurs alliages sont ferromagnétiques
et s'aimantent en présence d'un champ magnétique extérieur.
Cette propriété est décrite par le cycle d’hystérésis ci-dessous.
H (champ magnétique appliqué)
B (aimantation atteinte dans le matériau)
Bs
Br
Hc
Bs : aimantation à saturation
Br : aimantation rémanente
Hc : champ coercitif
 : perméabilité
Note : si Hc est grand ( > 500 Oe)
on a affaire à des aimants permanents.


B
H
Rappels de magnétisme (6)
Le cycle d’hystérésis

## Slide 7
<footer>
<date/time>
L'aimantation à saturation (Bs) dépend, pour une composition chimique donnée, de la température.
La température pour laquelle Bs devient nul mesure l'énergie d'interaction entre les moments
magnétiques des atomes (énergie "d'échange") et s'appelle " température de Curie".
Bs
Température
Température
de Curie
Etat
ferromagnétique
Etat
paramagnétique
Rappels de magnétisme (7)
La température de Curie

## Slide 8
<footer>
<date/time>
Le moment magnétique :
il est analogue à un champ magnétique.
Il est dû aux électrons qui gravitent autour du noyau.
e-
M
H
+
-
Neutron
(neutre)
Proton
(positif)
Electron
(négatif)
L’atome (très simplifié)
Rappels de magnétisme (8)
Le moment magnétique

## Slide 9
<footer>
<date/time>
Les moments magnétiques des atomes
sont alignés dans le même sens.
Les moments magnétiques des atomes
sont orientés aléatoirement.
Etat ferrimagnétique :
Les moments magnétiques des atomes
sont alternés et sont d'amplitude inégale.
Etat antiferromagnétique :
Les moments magnétiques des atomes
sont égaux et alternés.
Pour mémoire :
Bs = n.M
Bs = 0
Rappels de magnétisme (9)
Les principaux états magnétiques
L’état ferromagnétique :
L’état paramagnétique :

## Slide 10
<footer>
<date/time>
La matière ferromagnétique est organisée en volumes dans lesquels l'aimantation est uniforme : ces volumes sont les domaines de Weiss.
C’est la proportion de domaines orientés dans un sens ou dans l’autre qui détermine l’aimantation du matériau.
Les zones qui séparent ces volumes sont les parois de Bloch.
Un vieux proverbe : E = - M.H
Les domaines dont l'aimantation est dans le même sens que le champ augmentent de volume pour baisser
l’énergie du système.
1) Sans champ magnétique extérieur
L'aimantation totale est nulle
2) Avec champ magnétique extérieur
H
L'aimantation totale n'est pas nulle
(les parois de Bloch ont bougé)
Paroi
Domaine
Rappels de magnétisme (10)
Les domaines et les parois

## Slide 11
<footer>
<date/time>
Les parois de Bloch déterminent l'essentiel des propriétés magnétiques,
à l'exception de l'aimantation à saturation et de la température de Curie.
Pour les matériaux magnétiques doux, la largeur des parois varie de quelques nanomètres à 1 ou 2 microns.
A l’opposé, dans certains aimants permanents à base de terres rares, elle peut n’être que d’une distance inter-atomique.
L
Rappels de magnétisme (11)
Les parois de Bloch
La largeur de la paroi est un des paramètres déterminants pour la perméabilité
(voir plus loin).

## Slide 12
<footer>
<date/time>
Sous l'action du champ
magnétique extérieur H, la
paroi se déplace.
Ce sont en fait les moments
magnétiques des atomes qui
tournent (les atomes ne se
déplacent évidemment pas).
Si les moments peuvent
tourner librement, la paroi
se déplace aisément.
L'aimantation augmente donc
rapidement avec le champ
appliqué et la perméabilité est
élevée.
H
Déplacement de la paroi
Article 1 : La perméabilité dépend de la mobilité des parois
Rappels de magnétisme (12)
Les parois de Bloch (suite)

## Slide 13
<footer>
<date/time>
Le réseau est un empilement régulier d'atomes.
Dans le cas des Fe-Ni, l'empilement est de symétrie cubique : les atomes occupent les sommets du cube
et, de plus, les centres des faces si Ni > 30%wt (température ambiante).
Il s’agit dans ce cas d’un réseau "cubique à faces centrées".
Ex : réseau cubique simple
Les moments magnétiques des atomes "se voient"
et s'orientent donc spontanément en fonction de la position
des atomes du réseau.
Pour les faire changer d'orientation, il faut payer une énergie : c'est l'énergie d‘anisotropie magnétocristalline K1.
La direction que prend spontanément l'aimantation s'appelle "direction de facile aimantation".
Dans le cas des Fe-Ni, on démontre que si K1 > 0
la direction de facile aimantation est parallèle aux arêtes du cube.
Si K1 < 0, la direction de facile aimantation est la diagonale.
Si K1 = 0, l'aimantation peut choisir n'importe quelle orientation et
l'énergie à payer est nulle (cas du Permimphy / Mumétal).
La perméabilité est donc théoriquement infinie.
Note : la composition chimique et les traitements thermiques
permettent de règler la valeur de l'anisotropie.
Rappels de magnétisme (13)
L’anisotropie magnétocristalline
Article 2 : La mobilité des parois dépend de l'anisotropie magnétocristalline
<100>
<110>
<001>
K1
L’anisotropie magnétocristalline
lie l’aimantation aux axes
du cristal
(cas d’un c.f.c. avec K1>0).
 = A / K
avec K = f ( K1, Ku, )

## Slide 14
<footer>
<date/time>
Article 3 : La mobilité des parois dépend des défauts présents dans le matériau.
(inclusions, joints de grains, dislocations, etc.)
Anisotropie forte = paroi étroite
Anisotropie faible = paroi large
Direction de facile
aimantation
Au cours de leur déplacement, les parois sont freinées (parfois piégées) par les défauts du cristal.
Si les défauts sont petits par rapport à la largeur des parois, l'interaction est faible.
Par contre, si les défauts sont gros l'interaction est grande et les parois sont bloquées.
La perméabilité diminue et le champ coercitif augmente.
Dans le cas général, un matériau magnétique doux doit donc être particulièrement pur, propre
et parfaitement recuit.
Rappels de magnétisme (14)
L’anisotropie magnétocristalline
Les défauts ayant une taille égale ou supérieure à la largeur de la paroi sont les plus nocifs.
Grande sensibilité aux défauts ponctuels
Faible sensibilité aux défauts ponctuels